GARNET, MATTAWA GARNET PROSPECT,                           R.G.C., July 2013

1               2               3               4               5               6               7               8

SIO2      36.70           37.03           37.43           37.66           37.08           37.10           36.44           36.80

TIO2        .06             .04             .02             .05             .00             .05             .05             .05

A2O3      22.19           21.70           22.30           22.31           21.74           22.07           21.31           21.97

C2O3        .00             .00             .00             .00             .03             .02             .03             .01

FEO       26.61           27.33           26.48           26.12           27.22           27.31           29.53           29.30

MGO        8.07            7.02            7.85            7.39            7.27            6.48            4.71            4.63

MNO         .50             .45             .41             .30             .78             .67             .70             .60

CAO        6.50            6.07            6.35            6.08            6.72            6.47            7.61            7.24

NA2O        .00             .00             .00             .00             .00             .00             .00             .00

SUM      100.63           99.64          100.84           99.91          100.84          100.17          100.38          100.60

SI    5.705    *      5.820    *      5.784    *      5.851    *      5.775    *      5.807    *      5.787    *      5.803    *

AL     .295  6.000     .180  6.000     .216  6.000     .149  6.000     .225  6.000     .193  6.000     .213  6.000     .197  6.000

AL    3.769    *      3.839    *      3.844    *      3.936    *      3.765    *      3.878    *      3.774    *      3.885    *

TI     .007    *       .005    *       .002    *       .006    *       .000    *       .006    *       .006    *       .006    *

CR     .000    *       .000    *       .000    *       .000    *       .004    *       .002    *       .004    *       .001    *

FE    3.459    *      3.592    *      3.422    *      3.394    *      3.545    *      3.575    *      3.922    *      3.864    *

MN     .066    *       .060    *       .054    *       .039    *       .103    *       .089    *       .094    *       .080    *

MG    1.870    *      1.645    *      1.808    *      1.711    *      1.688    *      1.512    *      1.115    *      1.088    *

CA    1.083    *      1.022    *      1.051    *      1.012    *      1.121    *      1.085    *      1.295    *      1.223    *

NA     .000 10.254     .000 10.163     .000 10.181     .000 10.098     .000 10.226     .000 10.148     .000 10.210     .000 10.147

O    24.000    *     24.000    *     24.000    *     24.000    *     24.000    *     24.000    *     24.000    *     24.000    *

GROS    23.49           21.87           23.22           22.77           23.51           22.85           24.38           23.67

ALM     75.08           76.85           75.59           76.34           74.33           75.28           73.85           74.78

SPES     1.43            1.28            1.19             .89            2.16            1.87            1.77            1.55

F/M     1.885           2.221           1.922           2.006           2.162           2.423           3.602           3.624

F/FM     .653            .690            .658            .667            .684            .708            .783            .784

1 ****MAT 8   SPOT 6 GT CORE BEI2085

2 MAT 8   SPOT 7 GT MARGIN BEI2085

3 MAT 8   SPOT 8 GT CORE BEI2085

4 MAT 8   SPOT 9 GT MARGIN BEI2085

5 MAT 8   SPOT 10 GT CORE BEI2085

6 MAT 8   SPOT 11 GT MARGIN BEI2085

7 ****MAT 3  GARNET CORE

8 MAT 3  GARNET MARGIN

GARNET, MATTAWA GARNET PROSPECT,                           R.G.C., July 2013

9              10

SIO2      36.73           34.23

TIO2        .00             .08

A2O3      21.30           21.38

C2O3        .02             .00

FEO       28.46           31.74

MGO        5.65            4.56

MNO        1.16             .75

CAO        7.65            7.12

NA2O        .00             .02

SUM      100.97           99.88

SI    5.779    *      5.551    *

AL     .221  6.000     .449  6.000

AL    3.728    *      3.636    *

TI     .000    *       .010    *

CR     .002    *       .000    *

FE    3.745    *      4.304    *

MN     .155    *       .103    *

MG    1.325    *      1.102    *

CA    1.290    *      1.237    *

NA     .000 10.244     .006 10.398

O    24.000    *     24.000    *

GROS    24.85           21.92

ALM     72.17           76.26

SPES     2.98            1.83

F/M     2.943           3.999

F/FM     .746            .800

9 MAT 3  GARNET CORE

10 MAT 3  GARNET MARGIN